|  | ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- | --- |

Методические указания

по выполнению выпускных квалификационных работ

для студентов СПО заочной формы обучения

специальности 22.02.06 Сварочное производство

(базовая подготовка)

Пермь 2019

Методические указания составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  профессионального образования по специальности    22.02.06 Сварочное производство (базовая подготовка).

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 г.),                        Положением об организации государственной итоговой аттестации выпускников Частного образовательного учреждения профессионального образования «Западно-Уральский горный техникум».

Составители:

Белкин Н.М.,  преподаватель ЧОУ ПО «ЗУГТ»,

Жуковская Т.Ф., руководитель отделения профессионального обучения ЧОУ ПО «ЗУГТ»

Рассмотрено и  утверждено на заседании методического совета      Протокол № 3  от 20.01.2019 г.

В методических указаниях приведены основные требования к выпускной квалификационной работе (ВКР), представлены рекомендуемая тематика  ВКР, даны указания по написанию отдельных разделов.

# Общие положения

Методические рекомендации составлены в соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство (базовая подготовка).

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - это итоговая аттестационная самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите перед государственной экзаменационной  комиссией.

Защита ВКР является обязательным испытанием, включаемым в государственную итоговую аттестацию всех выпускников, завершающих  обучение по программам среднего профессионального образования согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС).

Содержание ВКР должно отражать  основные виды профессиональной деятельности по специальности. Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и  закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и практическую значимость и может выполняться по предложениям заинтересованных учреждений, организаций, предприятий.

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР  определяются данными методическими указаниями.

- Тематика выпускной квалификационной работы

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.

Темы ВКР в соответствии с присваиваемой выпускникам квалификацией разрабатываются преподавателями Техникума совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в трудоустройстве выпускников.

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.

При выборе темы студенту заочной формы обучения необходимо учитывать профиль своей работы, так как имеющийся у него практический опыт работы на предприятии облегчит поиск и сбор необходимых материалов.

Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением курсовой работы/проекта, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может  быть использована в качестве составной части (раздела, главы)  выпускной квалификационной работы.

Рекомендуемый перечень тем  для студентов специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  и электромеханического оборудования (по отраслям  (базовая подготовка) приведен в Приложении 1.

ВКР может быть выполнена на материалах работы предприятий нефтяной отрасли любой формы собственности с высоким уровнем организации технологического процесса и обслуживания.

Закрепление за выпускниками тем ВКР и руководителей оформляется приказом по техникуму до направления на преддипломную практику.

Руководитель ВКР выдает задание, в котором предусматриваются вопросы, подлежащие разработке в расчетно-пояснительной записке с обязательным включением разделов по экономике, организации производства, технике безопасности и противопожарной технике. Для разработки отдельных разделов могут привлекаться консультанты.

Перед выходом на преддипломную практику обучающийся должен получить инструктаж по изучению производства и сбору необходимого материала к ВКР (специальный вопрос).

- Структура выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, расчетно-пояснительная записки, заключения  и графической части.

Объем расчетно-пояснительной записки должен составлять 50-60 листов. Графическая часть проекта — 3—6 стандартных листов формата А1.

Пояснительная записка и графическая часть должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ и ЕСКД.

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах  2 страниц.

Основная часть ВКР (расчетно-пояснительная записка) включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).

Расчетно-пояснительная записка ВКР  может содержать следующие разделы:

- Описание конструкции с анализом её технологичности

- Характеристика свариваемого материала

- Определение свариваемости материала конструкции

- Разработка технологического процесса изготовления сварной конструкции

  - Способ изготовления заготовки и подготовка кромок

  - Выбор сварочных материалов

  - Выбор способов сборки и сварки

  - Выбор сборочно-сварочного оборудования

  - Расчёт режимов сварки

  - Расчёт расхода сварочных материалов

  - Расчёт прочности сварочных соединений

  - Определение технических норм времени на сборку и сварку

  - Расчёт количества наплавленного металла, расхода сварочных материалов, электроэнергии

  - Расчёт количества оборудования и его загрузки

  - Расчёт количества работающих

  - Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

- Методы борьбы со сварочными напряжениями и деформациями

- Контроль качества сварных соединений

- Техника безопасности при выполнении сборочно-сварочных работ

- Заключение

9. Список литературы

10. Графическая часть

11. Приложения

ВКР  должна быть оформлена в соответствии с правилами и требованиями «Методических указаний по выполнению выпускных квалификационных работ»,  разработанных для студентов ЧОУ ПО «ЗУГТ» заочной формы обучения всех специальностей.

- Рекомендуемое содержание структурных частей ВКР

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах  2 страниц.

Во введении следует кратко изложить следующее:

- краткую историческую справку о развитии сварки в мире и в России в частности.

- данные о применении сварки в той отрасли промышленности, к которой относится проектируемое изделие.

- перспективы развития данной отрасли промышленности.

- преимущества сварки перед другими способами изготовления изделий

Введение отражает: актуальность, цель, задачи, объект, предмет и методы   исследования.

Описание конструкции с анализом ее технологичности

Описание конструкции должно освещать следующие вопросы:

- область применения и назначение заданной сварной конструкции, краткое описание её работы

- требования, предъявляемые к конструкции и сварным швам

- основные размеры и условия работы

- технологичность конструкции, т.е. возможность расчленения её на отдельные узлы, отсутствие трудно доступных мест, возможность применения высокопроизводительного сборочно-сварочного оборудования.

- анализ технологичности конструкции, т.е. вывод о возможности применения к конструкции выше перечисленных требований.

В разделе необходимо подробно описать условия работы конструкции и вытекающие из этого требования к сварным швам. При анализе технологичности необходимо учитывать все выше перечисленные требования к сварным конструкциям. Если конструкция не технологична, то необходимо разработать мероприятия по улучшению её технологичности.

Характеристика свариваемого материала

Основной материал, применяемый для изготовления сварных конструкций, подбирается в соответствии с требованиями чертежа, ГОСТов и ТУ.

В разделе необходимо указать марку стали, указать её место в классификации по назначению и степени легирования.

Обоснование материала сварной конструкции производить с учетом следующих основных требований:

- обеспечение прочности и жесткости при наименьших затратах ее изготовления с учетом максимальной экономии металла;

- гарантирования условий хорошей свариваемости при минимальном разупрочнении и снижении пластичности в зонах сварных соединений;

- обеспечение надежности эксплуатации конструкции при заданных нагрузках, при переменных температурах в агрессивных средах.

В виде таблиц нужно привести химический состав стали и её механические свойства.

Качество и характеристики основного материала должны подтверждаться сертификатами.

Определение свариваемости материала

Под свариваемостью понимается способность стали при сварке образовывать высококачественное сварное соединение без трещин, пор и других дефектов.

На свариваемость стали существенно влияет содержание углерода и легирующих элементов. Чем больше склонность стали к полной закалке и чем менее пластичной получается структура металла, тем вероятнее образование трещин в околошовной зоне и тем выше должна быть температура предварительного подогрева перед сваркой.

Основным элементом, увеличивающим закаливаемость и прокаливаемость сталей, является углерод. Влияние других легирующих элементов может быть оценено пересчётом их содержания в стали в эквивалентно действующее содержание углерода.

Если сталь сваривается плохо, то необходим предварительный подогрев, он будет

тем выше, чем выше эквивалент углерода.

Оценка закаливаемости сталей в условиях сварки является весьма приближённой,

Так как не учитываются многие факторы, в том числе способ сварки, толщина

металла и другие.

Свариваемость сталей для конкретных условий зависит не только от её химического состава, но и от толщины металла.

В ряде случаев, чтобы избежать предварительного подогрева при сварке низколегированных сталей повышенной прочности с большим эквивалентом углерода, сварку производят низководородистыми электродами по специальной технологии.

Разработка технологического процесса изготовления сварной конструкции

.1. Способ изготовления заготовки

Процесс заготовки деталей металлоконструкций обычно состоит из следующих операций:

- Составления схем раскроя

- Предварительной правки и чистки

- Разметки

- Наметки

- Маркировки

- Резки

- Окончательной правки

- Обработки кромок

- Образования отверстий

- Гибки и штамповки

Выбор заготовительного оборудования производится с учётом типа производства, марки и толщины материала, конфигурации, технологии изготовления и назначения заготовок. Заготовительное оборудование должно обеспечивать высокую производительность и по возможности иметь небольшие габариты и стоимость.

Технические условия изготовления сварной конструкции предусматривают технические условия на основные материалы, сварочные материалы, а также требования, предъявляемые к заготовкам под сборку и сварку, к сварке и к контролю качества сварки.

Технические условия на изготовление сварных конструкций учащиеся должны взять на заводах в ОГС или в бюро сборки и сварки, где они проходят технологическую практику.

2. Выбор сварочных материалов

Выбор сварочных материалов осуществляется с учётом химических и механических свойств свариваемого металла. Кроме того нужно учитывать технологические особенности свариваемой конструкции и способ сварки.

В зависимости от способов сварки выбираются следующие сварочные материалы:

- Электроды

- Сварочная проволока

- Флюсы

- Защитные газы

Все электроды, применяемые для ручной сварки, должны удовлетворять следующим основным требованиям:

  - Обеспечивать получение наплавленного металла требуемого химического состава и механических свойств

  - Обеспечивать получение швов, стойких против горячих трещин, не склонных к холодным трещинам и без пор.

  - Обеспечивать хорошие технологические свойства сварного узла

  - Обеспечивать высокую производительность сварки

  - Удовлетворять требованиям охраны труда

  - Сварка с их применением должна быть экономически выгодной

3. Выбор способов сборки и сварки

Для изготовления сварных конструкций высокого качества требуется правильная сборка деталей свариваемого изделия, т.е. их правильная взаимная установка и закрепление.

Процесс сборки свариваемого изделия состоит из ряда последовательных операций. Сначала детали подаются на рабочее место, затем собирается изделие или сварной узел.

Для этого необходимо установить детали в сборочном устройстве в определённом положении. В этом положении детали должны быть закреплены, после чего их сваривают.

Подача деталей к месту сборки и установка их в требуемом положении осуществляется универсальным или специальным подъёмно-транспортным оборудованием. Положение деталей во время сборки определяется установочными элементами приспособления или другими смежными деталями.

Таким образом, основным назначением сборочного оборудования в сварочном производстве является фиксация и закрепление свариваемых деталей. Сборочное оборудование делится на сборочное и сборочно-сварочное.

На сборочном оборудовании сборка заканчивается прихваткой. На сборочно-сварочном оборудовании, кроме сборки, производится полная или частичная сварка изделия, а иногда и выдержка после сварки с целью уменьшения сварочных деформаций. При этом сваривать можно как после предварительной прихватки, так и без неё.

Назначение и конструкция оборудования определяется технологическим процессом, зависящим прежде всего от изделия – его формы, размеров, требуемой точности, типа производства, его программы, наличия производственных площадей, загрузки рабочих мест, вида сварки и других факторов.

Сборочно-сварочное оборудование применяется тогда, когда нецелесообразно вести сборку и сварку на разных местах. При этом качество изделия выше, если сварка следует непосредственно после сборки и изделие не подвергается перестановке и промежуточной транспортировке. Некоторые изделия не допускают прихваток. Во многих случаях перестановка со сборочного на сварочное приспособление удлиняет цикл изготовления изделия и увеличивает трудоёмкость. Поэтому в каждом отдельном случае требуется тщательный анализ всех технологических и технико-экономических факторов, определяющих выбор способа сборки конструкции.

При выборе способов сварки следует учитывать что, механизация и автоматизация сварочных работ является важнейшим фактором повышения производительности труда, качества сварного изделия и улучшения условий труда.

4. Выбор сборочно-сварочного оборудования

Сборочно-сварочное оборудование является важной оснасткой сварочного производства. Поэтому правильный выбор оборудования должен обеспечить изготовление высококачественного изделия.

Сборочно-сварочные приспособления должны удовлетворять следующим требованиям:

- Обеспечить доступность к местам установки деталей, к рукояткам зажимных и фиксирующих устройств, к местам прихваток и сварки

- Обеспечить экономичность сборки

- Должны быть достаточно прочными и жёсткими, чтобы обеспечить точное закрепление деталей в требуемом положении и препятствовать их деформированию при сварке

- Обеспечивать такие положения изделия, при которых было бы наименьшее число поворотов как при наложении прихваток, так и при сварке

- Обеспечить свободный доступ при контроле качества изделия

- Обеспечить лёгкий съём собранного или сваренного изделия

- Обеспечивать безопасное выполнение сборочно-сварочных работ

Все приспособления, применяемые для сборки и сварки, делят на универсальные и специальные.

Выбор сварочного оборудования производится в соответствии с принятыми методами сварки с учётом размеров изделия. Сварочное оборудование должно обеспечивать высокую производительность сварки и качество сварных соединений.

В данном разделе следует привести краткую характеристику, паспортные данные выбранного оборудования.

Сборочно-сварочную оснастку в курсовом проекте следует выбирать из расчёта возможной перестройки производства через некоторый период времени на новый вид продукции. Поэтому следует выбирать более универсальные приспособления и установки.

Сварочное оборудование выбирается в зависимости от предложенной в курсовом проекте способе сварки.

5. Расчёт режимов сварки

Режимом сварки называется совокупность характеристик сварочного процесса, обеспечивающих получение сварных соединений заданных размеров, формы и качества.

При ручной сварке такими характеристиками являются: диаметр электрода, сила сварочного тока, скорость перемещения электрода вдоль шва, род тока и его полярность.

При сварке многопроходных швов желательно сварку всех проходов выполнять на одних и тех же режимах, кроме первого прохода.

Глубиной проплавления задаются конструктивно, исходя из толщины металла.

Основными параметрами режима автоматической сварки под флюсом являются: сварочный ток, напряжение на дуге, скорость перемещения дуги, диаметр и скорость подачи сварочной проволоки.

Сварка в среде СО2  характеризуется высокой производительностью и низкой стоимостью. Питание дуги обычно производится постоянным током обратной полярности. При сварке на обратной полярности допускаются большие пределы значения тока, позволяющие получить устойчивый процесс сварки и высокое качество шва.

Основными параметрами режима электрошлаковой сварки проволочными электродами являются следующие параметры:

- Диаметр электродной проволоки – dэл  (обычно принимается 3 мм)

- Скорость подачи электрода - Vп.э.

- Сварочный ток – Iсв

- Напряжение на шлаковой ванне- Uшл

- Скорость сварки – Vсв

- Толщина свариваемого металла – s

- Сухой вылет электрода – lс

- Скорость поперечных перемещений электрода - Vп.п.

- Время выдержки у ползуна при сварке с поперечными колебаниями – tв

- Недоход последующего электрода до предыдущего при сварке несколькими электродами с поперечными колебаниями – tн

- Количество сварочных проволок-электродов – n

- Зазор – b

- Глубина шлаковой ванны – hшл

- Недоход электрода до ползуна

- Марка флюса

Все эти параметры существенно влияют на качество и формирование сварного шва и должны правильно выбираться.

- Расчёт расхода сварочных материалов

Расчёт расхода сварочных материалов производится исходя из расчётов поперечного сечения швов и их длины. Площади поперечного сечения рассчитываются в зависимости от формы разделки кромок по геометрическим формулам. Затем определяется количество наплавленного металла и по нему определяется расход электродов при ручной сварке и расход сварочной проволоки при полуавтоматической и автоматической сварке. Расход флюса и защитных газов определяется по справочнику в зависимости от количества наплавленного металла.

- Расчёт прочности сварочных соединений

Рассчитать сварочные соединения с угловыми швами на статическую прочность с учётом направления силы в шве.

Определить концентрацию напряжений и распределение напряжений в швах.

Выполнить оценку прочности соединений, выполненных сваркой плавлением.

8. Определение технических норм времени на сборку и сварку

Общее время на выполнение сварочной операции Тсв, час, состоит из нескольких компонентов и определяется по формуле:

Tсв= tо+ tп.з.+ tв+ tобс+ tп ,

где tп.з. - подготовительно-заключительное время;

tо - основное время;

tв - вспомогательное время;

tобс - время на обслуживание рабочего места;

tп - время перерывов на отдых и личные надобности.

9. Расчёт количества наплавленного металла, расхода сварочных материалов, электроэнергии

В пояснительной записке необходимо расчетным путём определить расход электродов, сварочной проволоки, флюса, защитного газа для изготовления одного изделия и годовой программы. При определении расхода электродов учитывается вес наплавленного металла, а также все неизбежные потери металла в процессе сварки на угар и разбрызгивание, в виде электродного покрытия.

Для определения расхода флюса учитывается его расход на образование шлаковой корки и неизбежные потери на просыпание при сборке изделия и на распыление.

10. Расчёт количества оборудования и его загрузки

Требуемое количество оборудования рассчитывается по данным техпроцесса.

Определяем действительный фонд времени работы оборудования Фд, ч, по формуле:

ФД = (Дp·tn-Дпр·tc) ·Kпр ·Кс,

где: Др=253 - число рабочих дней;

Дпр=9 - число предпраздничных дней;

tп - продолжительность смены, час;

tc=1 - число часов, на которое сокращен рабочий день перед праздниками (tc=1час);

Кпо=0,95 - коэффициент, учитывающий простои оборудования в ремонте;

Кс - число смен.

Таблица 13

Ведомость трудоёмкости изготовления сварных конструкций

| Наименование сварных конструкций | Наименование операций | Норма штучного времени, Тшт, мин | Годовая программа, В, шт | Трудоёмкость, Т, н-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная сварная конструкция | Сборочная Сварочная Слесарная | Тшт.сб. = Тшт.св .= Тшт.сл. = |  |  |

Необходимо стремиться к тому, чтобы средний коэффициент загрузки оборудования был возможно ближе к единице. В серийном производстве величина его должна быть не менее 0,75...0,85, а в массово-поточном и крупносерийном - 0,85...0,76, в единичном производстве - 0,8... 0,9 при двухсменной работе цехов.

11.  Расчёт количества работающих

Определяем численность производственных рабочих (сборщиков, сварщиков). Численность основных рабочих Рор, определяется для каждой операции по формуле:

,

где Тгод - годовая трудоёмкость программы по операциям, н-ч;

ФДР - действительный годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч;

Кв - коэффициент выполнения норм выработки (1,1... 1,3).

Тгод = Тшт·В,

где Тшт. - норма штучного времени сварной конструкции по операциям техпроцесса, мин;

В - годовая программа, шт.

ФДР=ФД/Кс,

где ФД - действительный фонд времени работы оборудования;

Кс – число смен.

Число рабочих округляется до целого числа с учетом количества оборудования.

При поточной организации производства число основных рабочих определяется по числу единиц оборудования с учетом его загрузки, возможного совмещения профессий и планируемых невыходов по уважительным причинам. Исходя из этого, определяем суммарное количество основных рабочих Ро.р.

Определяем численность вспомогательных рабочих Рвр, по формуле:

Определяем численность служащих Рсл, по формуле:

В том числе численность руководителей (мастеров) Ррук, по формуле:

Определяем численность специалистов (технологов) Рспец, по формуле:

Определяем численность технических исполнителей (табельщиков) Ртех.исп., по формуле:

Результаты расчётов занести в таблицу 14.

Таблица 14

Численность работающих

| Категории работающих | Количество | Разряд |
| --- | --- | --- |
| Основные: сборщик сварщик сборщик-сварщик - слесарь |  |  |
| Итого |  |  |
| Вспомогательные рабочие: наладчик слесарь-ремонтник |  |  |
| Итого |  |  |
| Служащие: мастер технолог табельщик контролер |  |  |
| Итого |  |  |

12. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Затраты на силовую электроэнергию Wсил, кВт ч., определяем по формуле:

,

где ΣN      - суммарная мощность электродвигателей, кВт;

ФД       - действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч;

Ко.ср   - средний коэффициент загрузки оборудования;

ko        - коэффициент одновременной работы электродвигателей (0,6... 0,8);

КПДС - коэффициент полезного действия сети (0,95... 0,97);

КПДУ  - коэффициент полезного действия электродвигателей (0,8... 0,9).

Расход сжатого воздуха на единицу изделия определяется по операциям техпроцесса, при выполнении которых применяется сжатый воздух, Рсж, м3:

Рсж = Рч · Соб · Пц · Тшт о. /60,

где Рч-   часовой расход сжатого воздуха, м3;

Соб - число единиц оборудования или приспособлений, потребляющих сжатый воздух, шт;

Пц - количество пневмоцилиндров, установленных на оборудовании или приспособлениях, шт.,

Тшт.о. – время операции в течение которой работают пневмоцилиндры, мин.

Для пневмоинструмента Рч = 2,5...4,5 м3.

Для пневмоподъёмников Рч = 0.1...0,4 м3.

Для пневмоцилиндров Pч = 0.3...0,8 м3.

13.  Меры борьбы со сварочными напряжениями и деформациями

Указать конкретные меры по предупреждению деформаций и напряжении при сварке проектируемой сварной единицы или конструкции, обратив при этом внимание на способы закрепления свариваемого изделия, сборочной единицы в приспособлении, равномерный или неравномерный нагрев.

Выбрать правильную последовательность выполнения сборочно-сварочных операций, выбрать рациональную форму подготовки кромок, способ сварки, режимы сварки, если это необходимо, то и вид термической обработки.

Указать, какие методы контроля качества применяются в зависимости от характера и назначения конструкции, степени её ответственности, конструкции сварных швов и марки свариваемого материала (внешний осмотр сварных швов, гидравлическое испытание, испытание керосином, механическое испытание, радиационные, ультразвуковые, магнитные и др.).

Сварка вызывает возникновение в изделиях собственных напряжений. Собственными напряжениями называются напряжения, которые существуют в изделии без приложения внешних сил. В зависимости от причины, вызвавшей напряжения, различают:

- Тепловые напряжения, вызванные неравномерным распределением температуры при сварке

- Структурные напряжения, возникающие вследствие структурных превращений, сопровождающихся переохлаждением аустенита в околошовной зоне и образованием продуктов закалки мартенсита, объём которого больше объёма исходной структуры.

Нагрев при сварке приводит к изменению как физических, так и механических характеристик металла, что необходимо учитывать.

Весь комплекс мероприятий по борьбе с деформациями и напряжениями от сварки можно разделить на две основные группы:

- Мероприятия, предотвращающие вероятность возникновения деформаций и напряжений или уменьшающие их влияние

- Мероприятия, обеспечивающие последующее исправление деформаций и снятие возникших напряжений

К первой группе мероприятий относятся: выбор правильной последовательности сварки изделия, закрепление, предварительный выгиб, подогрев, интенсивное охлаждение деталей и другие.

Наиболее эффективным способом является подогрев. Он может быть общим и местным. Подогрев снижает неравномерность распределения температур и тем самым может уменьшить или устранить действие основного фактора, взывающего сварочные напряжения и деформации.

Для полного снятия напряжений применяется термическая обработка после сварки.

Для снятия напряжений назначается высокий отпуск. Целесообразность назначения термической обработки для сварных конструкций в каждом конкретном случае определяется в зависимости от применяемых материалов, технологии изготовления конструкций и условий её эксплуатации.

Ко второй группе мероприятий относятся механическая и термическая правка.

Механическая правка заключается в растяжении участков деформированной детали. Термическая правка, т.е. правка нагревом достигается за счёт пластических деформаций сжатия растянутых участков.

Те или иные мероприятия выбираются в зависимости от конструкции изделия, свариваемого материала и способа сварки

14.  Контроль качества сварных соединений

При выборе методов контроля в процессе заготовки, сборки и сварки сварных конструкций необходимо принять такие методы контроля за качеством выпускаемой продукции, которые обеспечили бы требования технических условий на изготовление сварных конструкций.

Высокое качество сварных конструкций может быть обеспечено при условии строгого соблюдения пооперационного контроля. Контрольные операции разделяются на три этапа:

- предварительный контроль перед сваркой. Он включает в себя проверку исходных материалов, применяемых для изготовления изделия, проверку сварочного оборудования, оснастки, инструментов, квалификации сварщиков и т.д.

- контроль в процессе производства с целью проверки правильности заготовки, сборки, соблюдение технологических режимов, размеров и качества сварных швов, последовательности их наложения и др.

- контроль готовой продукции – приёмно-сдаточные испытания.

Контроль на первых двух этапах позволяет предупредить брак. До начала изготовления сварных конструкций должны быть тщательно проверены все применяемые материалы. Готовое изделие проверяется в соответствии с техническими  условиями и чертежами, а также путём проведения предусмотренных испытаний.

Выбрав методы контроля, следует дать их краткую характеристику и обоснование.

15.  Техника безопасности при выполнении сборочных и сварочных работ

При сборке сварных конструкций следует соблюдать следующие требования:

- все обрабатываемые изделия должны устанавливаться и надёжно закрепляться в приспособлениях

- пользоваться только проверенным подъёмно-транспортным оборудованием

- при работе совместно с электросварщиками нужно пользоваться очками или маской с тёмными стёклами

- при заточке инструмента на наждаке без защитного экрана и при работе со шлифовальной машиной работать в очках с прозрачными стёклами

При сварочных работах следует руководствоваться следующими требованиями:

- работа должна производиться только со щитком или маской, закрывающей все части лица работающего и снабжённой необходимым светозащитным стеклом

- спецодежда должна удовлетворять установленным нормам

- для защиты окружающих от действия электрической дуги рабочее место электросварщика должно быть ограждено

- присоединение проводов к свариваемому изделию, электрододержателю и сварочным установкам должно быть плотным и прочным

- при сварочных токах, превышающих 600 А, токоведущий провод должен присоединяться к электрододержателю, минуя его рукоятку

- рукоятка электрододержателя должна быть изготовлена из диэлектрического и теплоизолирующего материала

- для защиты от флюсовой пыли, выделяющейся при сварке, используются флюсоотсосы, а рабочее место обеспечивается вентиляцией

- горелки для сварки в углекислом газе не должны иметь открытых токоведущих частей, а рукоятки должны быть покрыты диэлектрическим теплоизолирующим материалом

- в случае появления искрения между корпусом горелки и деталью сварка должна быть прекращена до устранения неполадок

- газовые и водяные коммуникации должны быть герметичными и не иметь утечек газа или воды

Основными мерами защиты от пожара являются: наличие исправной электропроводки, сварочных проводов и других источников, отсутствие при работе на участке легковоспламеняющихся веществ, соблюдение всех требований противопожарных правил всеми работающими на участке.

Заключение

В заключении  формулируются общие выводы, отражающие наиболее значимые результаты проведенной работы, достижение целей исследования,   предлагаются конкретные рекомендации по теме исследования.

Список  использованной  литературы отражает  литературу,  проработанную  автором,  независимо от того имеются ли в тексте ссылки на нее или нет. ВКР должна иметь не менее 25 источников,  из них  75% - последних 5 лет издания. В общем количестве использованных источников (учитывая Интернет-источники) литература должна составлять не менее 70%. В списке использованной литературы должны быть указаны:

1. нормативные документы (в порядке значимости);

2.справочные издания;

3. список  использованный литературы (в алфавитном порядке);

4. перечень Интернет-ресурсов

Список литературы

1. Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2003 N 101 (ред. от 17.10.2012) "Об утверждении Порядка применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4810)

2. ГОСТ 23118-2012. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.

3. СП 70.13330-2012. Несущие и ограждающие конструкции.

4. Банов М.Д. Специальные способы сварки и резки. Учебное пособие. М. «Академия». 2009. 208 стр

5. Банов М.Д., Казаков Ю.В., Козулин М.Г.. Сварка  и резка материалов. – Москва: «Академия», 2009

6. Гуськова Л.Н.Газосварщик: Рабочая тетрадь. Учебное пособие для УНПО. М. ИЦ Академия, 2008, 96 с.

7. Герасимова Л.П. Контроль качества сварных и паяльных соединений. М. Инжиринг. 2007. 376 стр

8. Жегалина Т.Н. Сварщик. Технология выполнения ручной дуговой сварки. Практические основы профессиональной деятельности. М. «Академкнига». 2006. 126 стр.

9. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов: Учебное пособие для нач. проф. Образования; Под ред. Ю.В. Казакова. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 400 с

10. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ. М. 2Академия». 2004. 176 стр

11. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций. М. «Академия». 2010. 286 стр.

12. Маслов В.И.Сварочные работы. Уч. пособие для УНПО, Гриф Допущено Минообразованием России, ИЦ Академия, 2008г., 240 стр

13. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для студентов учреждений сред. проф. Образования. - М.: Издательский цетр «Академия», 2010. - 288 с.

14. Методические пособия «Лабораторные работы. Сварка металлов». – Санкт - Петербург: Центр промышленного оборудования (ЦПО). -2008

15. Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электросварки плавлением. «Академия». 2010. 368 стр.

16. Моисеенко В.П. Материалы и их поведение при сварке. Ростов н/Д. Феникс. 2009. 300 стр.

17. Овчинников В.В. Расчёт и проектирование сварных конструкций. Москва: «Академия», 2010. 250 стр.

18. Овчинников В.В.  Расчёт и проектирование сварных конструкций. Практикум и курсовое проектирование. Москва: «Академия», 2010. 230 стр.

19. Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов. Иллюстрированное учебное пособие. «Академия». 2010. 24 плаката.

20. Овчинников В.В. Контроль качества сварочных соединений. М. «академия». 2009. 208 стр.

21. Пакет учебных элементов по профессии «Электросварщик ручной сварки», «Газосварщик», под общ. ред. С.А.Кайновой, М., 2004

22. Хромченко Ф.А. Справочное пособие электросварщика. - 2-е изд., испр. - М.: Машиностроение, 2005. - 416 стр.

23. Чернышов Г. Г., Полевой Г.В., Выборнов А.П. и др.Справочник электрогазосварщика и газорезчика. Уч. пособие для УНПО, Гриф Допущено Минобразованием России ИЦ Академия, 2008г., 400 стр.

24. Чернышов Г. Г.Сварочное дело: Сварка и резка металлов. Уч. пособие для УНПО, Гриф Рекомендовано Экспертным советом по профессиональному образованию Минобразования России, ИЦ Академия, 2008г., 496 стр

25. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением. – Москва: «Академия»,2010.

26. Юхин Н.А. Под ред. О.И.Стеклова.  Газосварщик. Уч. пособие для УНПО, Гриф Допущено Минобрнауки России, ИЦ Академия, 2007г., 160 стр

27. Юхин Н.А Газосварщик: Альбом. Гриф Допущено Министерством  образования и науки Российской Федерации  , ИЦ Академия, 2006г., 25 стр.

28. Николаев Г.А. Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций. Москва. 2012 г.267 стр.

29. www.svarkov.ru

### Приложение 1

### Нормативные и расчётные сопротивления проката, МПа (по табл. 51* СНиП [2])

| Марка стали | Толщина проката, мм | Нормативные | Расчётные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | листового, широкополочного, универсального | фасонного | листового, широкополочного, универсального | фасонного |
|  |  | Ryn | Run | Ryn | Run | Ry | Ru | Ry | Ru |
| С 245 | от 2 до 20 св. 20 до 30 | 245 - | 370 - | 245 235 | 370 370 | 240 - | 360 - | 240 230 | 360 360 |
| С 255 | от 4 до 10 св. 10 до 20 св. 20 до 40 | 245 245 235 | 380 370 370 | 255 245 235 | 380 370 370 | 240 240 230 | 370 360 360 | 250 240 230 | 370 360 360 |
| С 275 | от 2 до 10 св. 10 до 20 | 275 265 | 380 370 | 275 275 | 390 380 | 270 260 | 370 360 | 270 270 | 380 370 |
| С 345 | от 2 до 10 св. 10 до 20 св. 20 до 40 | 345 325 305 | 490 470 460 | 345 325 305 | 490 470 460 | 335 315 300 | 480 460 450 | 335 315 300 | 480 460 450 |
| С 375 | от 2 до 10 св. 10 до 20 св. 20 до 40 | 375 355 335 | 510 490 480 | 375 355 335 | 510 490 480 | 365 345 325 | 500 480 470 | 365 345 325 | 500 480 470 |

Примечания:

- За толщину фасонного проката принимается толщина полки, минимальная его толщина 4 мм.

- Чем больше толщина элемента, тем сильнее сказывается влияние дефектов структуры материала, поэтому сопротивления с увеличением толщины снижаются.

- Если неизвестно, какой толщиной обладает рассчитываемый элемент, используется наиболее вероятное её значение, при котором расчётное сопротивление материала будет наименьшим.

### Приложение 2

### Материалы для сварки, соответствующие стали (по табл. 55*, 56 СНиП [2])

| Марка стали | Материалы для сварки | Rwf , МПа |
| --- | --- | --- |
|  | автоматической и полуавтоматической – сварочная проволока | ручной - электроды |  |
| С 245 С 255 С 275 | Св – 08А | Э42 | 180 |
| С 345 С 375 | Св – 10НМА |  | 240 |
|  |  | Э50 | 215 |

Примечание. Указанные материалы применяются для выполнения сварных швов в конструкциях 2-й группы (балки перекрытий) и 3-й группы (колонны, элементы настила) в нормальных климатических районах строительства (не характеризующихся сильными морозами – ниже -40(С).

### Приложение 3

### Минимальные катеты угловых сварных швов (табл. 38* СНиП [2])

| Вид соединения | Вид сварки | Предел текучести стали, МПа (кгс/см2) | Минимальные катеты швов kf, мм, при толщине более толстого из свариваемых элементов t, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4(6 | 6(10 | 11(16 | 17(22 | 23(32 | 33(40 | 41(80 |
| Тавровое с двусторонними угловыми швами; нахлёсточное и угловое | Ручная | До 430 (4400) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Св. 430 (4400) до 530 (5400) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|  | Автоматическая и полуавтоматическая | До 430 (4400) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Св. 430 (4400) до 530 (5400) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тавровое с односторонними угловыми швами | Ручная | До 380 (3900) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|  | Автоматическая и полуавтоматическая |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

### Приложение 4

### Таблица 1 Предельные прогибы балок и настилов перекрытий (по табл. 19 СНиП [1])

Таблица 1

| Пролёт l, м | l ( 1 | l = 3 | l = 6 | l = 24 | l = 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный прогиб fu | l / 120 | l / 150 | l / 200 | l / 250 | l / 300 |

Примечание. Для промежуточных значений пролётов предельные прогибы определяются линейной интерполяцией. Ниже представлены вычисленные указанным образом значения предельных прогибов для пролётов, встречающихся в данной работе.

Таблица 2

| Пролёт l, м | l = 4 | l = 5 | l = 9 | l = 12 | l = 15 | l = 18 | l = 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный прогиб fu | l / 167 | l / 184 | l / 209 | l / 217 | l / 225 | l / 234 | l / 242 |

### Приложение 5

### Сортамент листовой стали

| Толщина листов, мм | Ширина листов, мм | Длина листов, мм |
| --- | --- | --- |
| Сталь универсальная |
| 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40 | 200; 210; 220; 240; 250; 260; 280; 300; 340; 360; 380; 400; 420; 450; 480; 530; 560; 630; 650; 670; 700; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050. | 5 000–18 000 |

| Сталь толстолистовая |
| --- |
| 6 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | - | - | 2800 | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |
| 8 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28 | - | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | - |
| 30; 32; 36; 40; 50;60; 80; 100 | - | - | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 6

### Коэффициенты продольного изгиба центрально-сжатых элементов (табл. 72 СНиП [2])

| Гиб-кость | Коэффициенты ( для элементов из стали с расчетным сопротивлением Ry,МПа (кгс/см2) |
| --- | --- |
| ( | 200 (2050) | 240 (2450) | 280 (2850) | 320 (3250) | 360 (3650) | 400 (4100) | 440 (4500) | 480 (4900) | 520 (5300) | 560 (5700) | 600 (6100) | 640 (6550) |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 | 988 967 939 906 869 827 782 734 665 599 537 479 425 376 328 290 259 233 210 191 174 160 | 987 962 931 894 852 805 754 686 612 542 478 419 364 315 276 244 218 196 177 161 147 135 | 985 959 924 883 836 785 724 641 565 493 427 366 313 272 239 212 189 170 154 140 128 118 | 984 955 917 873 822 766 687 602 522 448 381 321 276 240 211 187 167 150 136 124 113 104 | 983 952 911 863 809 749 654 566 483 408 338 287 247 215 189 167 150 135 122 111 102 094 | 982 949 905 854 796 721 623 532 447 369 306 260 223 195 171 152 136 123 111 101 093 086 | 981 946 900 846 785 696 595 501 413 335 280 237 204 178 157 139 125 112 102 093 085 077 | 980 943 895 839 775 672 568 471 380 309 258 219 189 164 145 129 115 104 094 086 079 073 | 979 941 891 832 764 650 542 442 349 286 239 203 175 153 134 120 107 097 088 080 074 068 | 978 938 887 825 746 628 518 414 326 267 223 190 163 143 126 112 100 091 082 075 069 064 | 977 936 883 820 729 608 494 386 305 250 209 178 153 134 118 105 094 085 077 071 065 060 | 977 934 879 814 712 588 470 359 287 235 197 167 145 126 111 099 089 081 073 067 062 057 |
| Примечание. Значение коэффициентов ( в таблице увеличены в 1000 раз. |